Техническая карта

**HOTZ 2К Грунт-наполнитель 5:1**

**Банка**

**СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| HOTZ 2К Грунт-наполнитель 5:1 | Акриловый грунт 5:1 |
| HOTZ 2К Отвердитель акрилового грунта 5:1 | Отвердитель стандартный |
| Разбавитель MEGAMIX | Разбавитель  |

**СВОЙСТВА**

* Наполняющий акриловый грунт
* Обеспечивает оптимальный уровень заполнения дефектов ремонтной детали.
* Рекомендуется проведение шлифования после полимеризации готового покрытия.
* Оптимальный уровень поверхностной адгезии позволяет наносить большинство материалов, представленных на рынке (базовые эмали, акриловые эмали и т.д.)
* Низкий расход
* Устойчивость к воздействию внешних условий
* Прекрасные розлив и растекаемость
* При работе с пластиковыми деталями рекомендуется применять Hotz / Megamix Праймер для пластика / Адгезионный грунт

|  |
| --- |
| **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ** |
| Зашлифовать абразивом Р320-400, удалить пыль.Обезжирить поверхность.  |
| **ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ** |
|  | по весу |
| HOTZ 2К Грунт-наполнитель 5:1Отвердитель грунта акрилового HOTZ 2К 5:1Разбавитель MEGAMIX | 51До 5% |
| **ПОДГОТОВКА СМЕСИ** |
| Перед каждым смешиванием грунт обязательно тщательно перемешать в банке!Необходим обязательный контроль вязкости готовой смеси по вискозиметру ВЗ-4 перед применением!После вскрытия заводской упаковки рекомендовано хранить грунт в таре с коэффициентом заполнения не менее 70%.После смешивания компонентов и доведения до рабочей вязкости перед нанесением рекомендуется фильтрация. |
| **УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** |
| Рекомендуется наносить акриловый грунт HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%. |
| Сопло | Давление | Расстояние до поверхности |
| 1.6 - 2.0 мм | 2.0 - 4.0 бар | 15 - 20 см |
| **НАНЕСЕНИЕ** |
| Рабочая вязкость | 20-24 с при 20°С по ВЗ-4 |
| Нанесение  | 1-3 слоя Межслойная выдержка - 10 минут. |
| Толщина покрытия | 200 - 250 мкм (2-3 слоя) |
| Жизнеспособность смеси | не менее 4 часов при 20°С |
| **ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ** |
|  |  20°С |  80°С |
| Высыхание на отлип | 1 час | 15 минут |
| Монтажная прочность | 4 часа | 30 минут |
| **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ** |
| Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.Избегать воздействия прямых солнечных лучей. |
| **СРОКИ ГОДНОСТИ** |
| Акриловый грунт HOTZ 5:1 | 60 месяцев / 20°С |
| Отвердитель грунта акрилового HOTZ 2К 5:1 | 60 месяцев / 20°С |
| Разбавитель HOTZ/MEGAMIX | 60 месяцев / 20°С |
| **БЕЗОПАСНОСТЬ** |
| Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Работать в перчатках, избегать попадания на кожу и в глаза. Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности! |
| **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| Качество наших материалов является результатом лабораторных исследований и долголетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем пособии, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите предварительное нанесение перед применением продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за окончательный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля. |